## Slide 1: Het ontstaan van PTFE
Toeval door Dupont
Inert voor:
  Zuren en logen
  Oplosmiddelen
  Temperaturen van -204 °C tot 160 °C
Oorspronkelijk voor defensie
Later andere toepassingen…..
<footer>
<number>

## Slide 2: PTFE toepassingen

## Slide 3: Eigenschappen
Non-stick
Lage wrijvingscoëfficiënt
Non-wetting
Hittebestendigheid
Cryogeen stabiel
Chemicaliënbestendig
Isolerend

## Slide 4: Parameters
Corrosiebescherming
Chemische resistentie
Droogsmering
Contactcorrosie
Waterstofbrosheid
Temperatuurbelasting
Vervormbaar na coaten
Wrijvingscoëfficiënt
Hardheid
Laagdikte
Kleur
Non-stick

## Slide 5: Fluorpolymeerdispersies
1. | Harsen | Bindmiddel | **
2. | Bevochtigers | Vloeigedrag | @@
3. | Pigmenten | Kleur | ##
4. | Drager | Water of solvent | --
5. | Additieven | Uitharding, etc | 

## Slide 6: Voorbeeld filmvorming
*#@*#@*#@*#@*#@
#@*#@*#@*#@*#@*
@*#@*#@*#@*#@*#
*@#*@#*@#*@#*@#
////////////////////////////////////
SUBSTRAAT
////////////////////////////////////
@*@@@#@@@*@@@#@ PTFE
@@@#@@@*@@@#@@@@@#
#*@*##*##*@*##*@*#*@ PIGMENT
*#@*#*#*@*#*#@*#*@*# HARS
/////////////////////////////////////////
SUBSTRAAT
////////////////////////////////////////
PIGMENT
PTFE
HARS

## Slide 7: Productieproces
SUBSTRAAT
VOORBEHANDELING
ANORGANISCHE PRIMER
WARMTE VOORBEHANDELING
PASSIVERING
FLASH OFF
FINAL CURE
Staal
RVS
Andere metalen
Zandstralen
Ontvetten
Afbranden
Gemodificeerd zink
Op verf gebaseerde primer
Fosfaat
Keramisch aluminium
Chromaat vrij
POEDER of DISPERSIE
Meerdere coatings

## Slide 8: Spindelautomaat

## Slide 9: Voordelen van PTFE
Bolts stay usable
Nuts turn easily
Torque remains consistent
Resist blistering, underburrowing
Coating won’t chip
Resist oxidation
Fights hydrogen
Fights corrosion
Withstand extreme temperatures
No nut freezing

## Slide 10: dikte vs diameter
Relatie dikte coating (AB) & effectieve diameter (BC):
Toename effectieve diameter: 2BC = 2t sin x 2
Toename metrisch, UNF, UNC: 2t = 4t sin 60° 2
Toename BSW & BSF: 2t = 4,33t sin 55° 2
Minimale dikte coating | ISO metrisch, UNF & UNC draad | BSW, BSF & BSPF draad
15 µm (0,0006 in.) | 180 µm (0,0071 in.) | 195 µm (0,0077 in.)
20 µm (0,0008 in.) | 240 µm (0,0095 in.) | 260 µm (0,0102 in.)
25 µm (0,0010 in.) | 300 µm (0,0118 in.) | 325 µm (0,0128 in.)
30 µm (0,0012 in.) | 360 µm (0,0142 in.) | 390 µm (0,0154 in.)

## Slide 11: Non-stick eigenschappen
 | Contact hoek | Oppervlakte dichtheid | Adhesie EngeryDyne
PTFE | 110 | 18,5 | 43,1
PFA | 115 | 17,8 | 42
FEP | 114 | 17,8 | 42
ETFE | 96 | 22,1 | 61,4
PVdF | 82 | 25,0 | 
CTFE | 84 | 31,0 | 
Siliconen | 90-110 |  | 47,8-72,7
Parafine | 105-106 |  | 52,7-53,8
Poly Ethyleen | 88 | 31,0 | 75,2
Nylon | 77 | 46,0 | 97,7
Phenol (resin) | 60 |  | 109,0
Koper | 9.6 |  | 144,2
Aluminium | 4.6 |  | 145

## Slide 12: Slijtage eigenschappen
 | Taber abraser | Hardheid Shore | Continue temp belasting
PTFE | 00.5 | D 65 | 290
PFA | 00.5 | D 60 | 290
FEP | 00.9 | D 55 | 200
ECTFE | 01.9 | D 90 | 125
Nylon66 | 00.5 |  | 90-125
Polycarbonaat | 01.3 |  | 120
Phenol (hars) | 02.4 |  | 290
Polypropyleen | 02.8 |  | 100-110
Acryl (hars) | 03.0 |  | 180
Polystereen | 0.07 |  | ?
Gewicht: 1000 gr Wiel CS: 10 Cycli: 100x

## Slide 13: Constructie aanbevelingen
Construeer afgeronde hoeken en kanten
Naden bij plaatwerk niet tippen, maar dichtlassen
Probeer de naad zo homogeen mogelijk te lassen
Slijp naden, voorkom bramen of pieken
Gebruik geen siliconenkit of sprays
Houdt rekening met toleranties
Zorg voor ruimte
Let op bij het gebruik van verschillende materialen op temperatuurbestendigheid
Construeer geen gesloten ruimte (expansie)

## Slide 14: Bedankt voor uw aandacht
Tijd voor de lunch!